01 Glasvlies für Wand und Decke; Texte für andere Ausschreibungen

01.04 SYSTEXX Fleece

01.04.01 SYSTEXX Fleece Glass 35 RW, Wand- und Deckenbelag aus Glasvlies

Glatter Wand- und Deckenbelag SYSTEXX Fleece Glass 35 RW aus Glasvlies, hergestellt aus Glasfilamenten, mit einem Fertiggewicht von ca. 35 g/m². Rohweises Glasvlies zum Tapezieren und anschließenden Beschichten. 

Produkteigenschaften:
- Warenbreite: 100 cm
- Fertiggewicht: ca. 35 g/m²
- Rissarmierend und rissüberbrückend
- Abrieb- und scheuerfest (in Abhängigkeit von der Beschichtung)
- Desinfektionsmittel- und Reinigungsbeständigkeit (in Abhängigkeit von der Beschichtung)
- Schadstofffrei
- Für Allergiker geeignet
- Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert </= 0,03 m, nach DIN EN ISO 12572
- Brandsicherheit, Klasse B-s1, d0, nach DIN EN 13501-1
- Gesundheitlich unbedenklich, klassifiziert nach Oeko-Tex-Standard 100
- CE-Konformität
- Classe d’émission: A+

Untergrundanforderung:
Untergrundvorbereitung auf Putz: QIII geglättet bzw. auf GKP (Trockenbau): QIII.
Untergrund grundieren.

Verarbeitung:
Ansatzfrei auf Stoß oder im Doppelnahtschnittverfahren verkleben. Verarbeitung gemäß technischem Merkblatt.

Zulagen:
Übergänge / Außenecken
Übergänge können*/müssen* im Vorfeld mit einem Kantenprofil ausgestattet werden. 
An Außenecken kann*/muss* (bei einer durchgängigen Verarbeitung) ein Tapeten-Eckprofil gesetzt und das Material an diesem angearbeitet werden.
Produkt: Vitrulan Gewebe Eckprofil Nr. 3840
* nicht Zutreffendes streichen

Hersteller:
Vitrulan Textile Glass GmbH
Bernecker Str. 8
95509 Marktschorgast
GERMANY
Tel: +49 (0) 9227 77-0
Mail: info@vitrulan.com
http://www.vitrulan.com

Produkt:
SYSTEXX Fleece Glass 35 RW


MENGE: ..........     EINHEIT: m²          EP: ............     GP: ............ 








01 Glasvlies für Wand und Decke; Texte für andere Ausschreibungen

01.04 SYSTEXX Fleece

01.04.01 SYSTEXX Fleece Glass 80 PG, Wand- und Deckenbelag aus Glasvlies

[bookmark: _Hlk215061434]Glatter Wand- und Deckenbelag SYSTEXX Fleece Glass 80 PG aus Glasvlies, hergestellt aus Glasfilamenten, mit einem Fertiggewicht von ca. 80 g/m². Vorgrundiertes Glasvlies, zum Tapezieren und anschließenden Beschichten. 

Produkteigenschaften:
- Warenbreite: 100 cm
- Fertiggewicht: ca. 80 g/m²
- Vorgrundiert
- Rissarmierend und rissüberbrückend
- Abrieb- und scheuerfest (in Abhängigkeit von der Beschichtung)
- Desinfektionsmittel- und Reinigungsbeständigkeit (in Abhängigkeit von der Beschichtung)
- Schadstofffrei
- Für Allergiker geeignet
- Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert </= 0,03 m, nach DIN EN ISO 12572
- Brandsicherheit, Klasse B-s1, d0, nach DIN EN 13501-1
- Gesundheitlich unbedenklich, klassifiziert nach Oeko-Tex-Standard 100, Klasse 3
- CE-Konformität
- Classe d’émission: A+

Untergrundanforderung:
Untergrundvorbereitung auf Putz: QIII geglättet bzw. auf GKP (Trockenbau): QIII.
Untergrund grundieren.

Verarbeitung:
Ansatzfrei auf Stoß oder im Doppelnahtschnittverfahren verkleben. Verarbeitung gemäß technischem Merkblatt.

Zulagen:
Übergänge / Außenecken
Übergänge können*/müssen* im Vorfeld mit einem Kantenprofil ausgestattet werden. 
An Außenecken kann*/muss* (bei einer durchgängigen Verarbeitung) ein Tapeten-Eckprofil gesetzt und das Material an diesem angearbeitet werden.
Produkt: Vitrulan Gewebe Eckprofil Nr. 3840
* nicht Zutreffendes streichen

Hersteller:
Vitrulan Textile Glass GmbH
Bernecker Str. 8
95509 Marktschorgast
GERMANY
Tel: +49 (0) 9227 77-0
Mail: info@vitrulan.com
http://www.vitrulan.com

Produkt:
SYSTEXX Fleece Glass 80 PG


MENGE: ..........     EINHEIT: m²          EP: ............     GP: ............






01 Glasvlies für Wand und Decke; Texte für andere Ausschreibungen

01.04 SYSTEXX Fleece

01.04.01 SYSTEXX Fleece Glass 100 PG, Wand- und Deckenbelag aus Glasvlies

Glatter Wand- und Deckenbelag SYSTEXX Fleece Glass 100 PG aus Glasvlies, hergestellt aus Glasfilamenten, mit einem Fertiggewicht von ca. 100 g/m². Vorgrundiertes Glasvlies, zum Tapezieren und anschließenden Beschichten. 

Produkteigenschaften:
- Warenbreite: 100 cm
- Fertiggewicht: ca. 100 g/m²
- Vorgrundiert
- Rissarmierend und rissüberbrückend
- Abrieb- und scheuerfest (in Abhängigkeit von der Beschichtung)
- Desinfektionsmittel- und Reinigungsbeständigkeit (in Abhängigkeit von der Beschichtung)
- Schadstofffrei
- Für Allergiker geeignet
- Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert </= 0,03 m, nach DIN EN ISO 12572
- Brandsicherheit, Klasse B-s1, d0, nach DIN EN 13501-1
- Gesundheitlich unbedenklich, klassifiziert nach Oeko-Tex-Standard 100
- CE-Konformität
- Classe d’émission: A+

Untergrundanforderung:
Untergrundvorbereitung auf Putz: QIII geglättet bzw. auf GKP (Trockenbau): QIII.
Untergrund grundieren.

Verarbeitung:
Ansatzfrei auf Stoß oder im Doppelnahtschnittverfahren verkleben. Verarbeitung gemäß technischem Merkblatt.

Zulagen:
Übergänge / Außenecken
Übergänge können*/müssen* im Vorfeld mit einem Kantenprofil ausgestattet werden. 
An Außenecken kann*/muss* (bei einer durchgängigen Verarbeitung) ein Tapeten-Eckprofil gesetzt und das Material an diesem angearbeitet werden.
Produkt: Vitrulan Gewebe Eckprofil Nr. 3840
* nicht Zutreffendes streichen

Hersteller:
Vitrulan Textile Glass GmbH
Bernecker Str. 8
95509 Marktschorgast
GERMANY
Tel: +49 (0) 9227 77-0
Mail: info@vitrulan.com
http://www.vitrulan.com

Produkt:
SYSTEXX Fleece Glass 100 PG


MENGE: ..........     EINHEIT: m²          EP: ............     GP: ............









01 Glasvlies für Wand und Decke; Texte für andere Ausschreibungen

01.04 SYSTEXX Fleece

01.04.01 SYSTEXX Fleece Glass 130 PG, Wand- und Deckenbelag aus Glasvlies

Glatter Wand- und Deckenbelag SYSTEXX Fleece Glass 130 PG aus Glasvlies, hergestellt aus Glasfilamenten, mit einem Fertiggewicht von ca. 130 g/m². Vorgrundiertes Glasvlies zum Tapezieren und anschließenden Beschichten. 

Produkteigenschaften:
- Warenbreite: 100 cm
- Fertiggewicht: ca. 130 g/m²
- Vorgrundiert 
- Rissarmierend und rissüberbrückend
- Abrieb- und scheuerfest (in Abhängigkeit von der Beschichtung)
- Desinfektionsmittel- und Reinigungsbeständigkeit (in Abhängigkeit von der Beschichtung)
- Schadstofffrei
- Für Allergiker geeignet
- Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert </= 0,03 m, nach DIN EN ISO 12572
- Brandsicherheit, Klasse B-s1, d0, nach DIN EN 13501-1
- Gesundheitlich unbedenklich, klassifiziert nach Oeko-Tex-Standard 100
- CE-Konformität
- Classe d’émission: A+

Untergrundanforderung:
Untergrundvorbereitung auf Putz: QIII geglättet bzw. auf GKP (Trockenbau): QIII.
Untergrund grundieren.

Verarbeitung:
Ansatzfrei auf Stoß oder im Doppelnahtschnittverfahren verkleben. Verarbeitung gemäß technischem Merkblatt.

Zulagen:
Übergänge / Außenecken
Übergänge können*/müssen* im Vorfeld mit einem Kantenprofil ausgestattet werden. 
An Außenecken kann*/muss* (bei einer durchgängigen Verarbeitung) ein Tapeten-Eckprofil gesetzt und das Material an diesem angearbeitet werden.
Produkt: Vitrulan Gewebe Eckprofil Nr. 3840
* nicht Zutreffendes streichen

Hersteller:
Vitrulan Textile Glass GmbH
Bernecker Str. 8
95509 Marktschorgast
GERMANY
Tel: +49 (0) 9227 77-0
Mail: info@vitrulan.com
http://www.vitrulan.com

Produkt:
SYSTEXX Fleece Glass 130 PG


MENGE: ..........     EINHEIT: m²          EP: ............     GP: ............






01 Glasvlies für Wand und Decke; Texte für andere Ausschreibungen

01.04 SYSTEXX Fleece

01.04.01 SYSTEXX Fleece Glass 200 PG, Wand- und Deckenbelag aus Glasvlies

Glatter Wand- und Deckenbelag SYSTEXX Fleece Glass 200 PG aus Glasvlies, hergestellt aus Glasfilamenten, mit einem Fertiggewicht von ca. 200 g/m². Vorgrundiertes Glasvlies zum Tapezieren und anschließenden Beschichten. 

Produkteigenschaften:
- Warenbreite: 100 cm
- Fertiggewicht: ca. 200 g/m²
- Vorgrundiert
- Rissarmierend und rissüberbrückend
- Abrieb- und scheuerfest (in Abhängigkeit von der Beschichtung)
- Desinfektionsmittel- und Reinigungsbeständigkeit (in Abhängigkeit von der Beschichtung)
- Schadstofffrei
- Für Allergiker geeignet
- Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert </= 0,03 m, nach DIN EN ISO 12572
- Brandsicherheit, Klasse B-s1, d0, nach DIN EN 13501-1
- Gesundheitlich unbedenklich, klassifiziert nach Oeko-Tex-Standard 100
- CE-Konformität
- Classe d’émission: A+

Untergrundanforderung:
Untergrundvorbereitung auf Putz: QIII geglättet bzw. auf GKP (Trockenbau): QIII.
Untergrund grundieren.

Verarbeitung:
Ansatzfrei auf Stoß oder im Doppelnahtschnittverfahren verkleben. Verarbeitung gemäß technischem Merkblatt.

Zulagen:
Übergänge / Außenecken
Übergänge können*/müssen* im Vorfeld mit einem Kantenprofil ausgestattet werden. 
An Außenecken kann*/muss* (bei einer durchgängigen Verarbeitung) ein Tapeten-Eckprofil gesetzt und das Material an diesem angearbeitet werden.
Produkt: Vitrulan Gewebe Eckprofil Nr. 3840
* nicht Zutreffendes streichen

Hersteller:
Vitrulan Textile Glass GmbH
Bernecker Str. 8
95509 Marktschorgast
GERMANY
Tel: +49 (0) 9227 77-0
Mail: info@vitrulan.com
http://www.vitrulan.com

Produkt:
SYSTEXX Fleece Glass 200 PG


MENGE: ..........     EINHEIT: m²          EP: ............     GP: ............






01 Glasvlies für Wand und Decke; Texte für andere Ausschreibungen

01.04 SYSTEXX Fleece

01.04.01 SYSTEXX Fleece Glass 100 PG AQ, Wand- und Deckenbelag aus Glasvlies

Glatter Wand- und Deckenbelag SYSTEXX Fleece Glass 100 PG AQ aus Glasvlies, hergestellt aus Glasfilamenten, mit einem Fertiggewicht von ca. 115 g/m². Vorgrundiertes Glasvlies mit wasseraktivierbarem Spezialkleber auf der Rückseite. Zum Tapezieren und anschließenden Beschichten. 

Produkteigenschaften:
- Warenbreite: 100 cm
- Fertiggewicht: ca. 115 g/m²
- Vorgrundiert
- Wasseraktivierbarer, polymervergüteter Spezialkleber auf der Rückseite
- Rissarmierend und rissüberbrückend
- Abrieb- und scheuerfest (in Abhängigkeit von der Beschichtung)
- Desinfektionsmittel- und Reinigungsbeständigkeit (in Abhängigkeit von der Beschichtung)
- Schadstofffrei
- Für Allergiker geeignet
- Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert </= 0,03 m, nach DIN EN ISO 12572
- Brandsicherheit, Klasse B-s1, d0, nach DIN EN 13501-1
- Gesundheitlich unbedenklich, klassifiziert nach Oeko-Tex-Standard 100
- CE-Konformität
- Classe d’émission: A+

Untergrundanforderung:
Untergrundvorbereitung auf Putz: QIII geglättet bzw. auf GKP (Trockenbau): QIII.
Untergrund grundieren.

Verarbeitung:
[bookmark: _Hlk108690689]Ansatzfrei auf Stoß oder im Doppelnahtschnittverfahren verkleben. Verarbeitung gemäß technischem Merkblatt.

Zulagen:
Übergänge / Außenecken
Übergänge können*/müssen* im Vorfeld mit einem Kantenprofil ausgestattet werden. 
An Außenecken kann*/muss* (bei einer durchgängigen Verarbeitung) ein Tapeten-Eckprofil gesetzt und das Material an diesem angearbeitet werden.
Produkt: Vitrulan Gewebe Eckprofil Nr. 3840
* nicht Zutreffendes streichen

Hersteller:
Vitrulan Textile Glass GmbH
Bernecker Str. 8
95509 Marktschorgast
GERMANY
Tel: +49 (0) 9227 77-0
Mail: info@vitrulan.com
http://www.vitrulan.com

Produkt:
SYSTEXX Fleece Glass 100 PG AQ


MENGE: ..........     EINHEIT: m²          EP: ............     GP: ............

01 Glasvlies für Wand und Decke; Texte für andere Ausschreibungen

01.04 SYSTEXX Fleece

01.04.02 SYSTEXX Fleece Glass 130 PG AQ, Wand- und Deckenbelag aus Glasvlies

Glatter Wand- und Deckenbelag SYSTEXX Fleece Glass 130 PG AQ aus Glasvlies, hergestellt aus Glasfilamenten, mit einem Fertiggewicht von ca. 140 g/m². Vorgrundiertes Glasvlies mit wasseraktivierbarem Spezialkleber auf der Rückseite. Zum Tapezieren und anschließenden Beschichten. 

Produkteigenschaften:
- Warenbreite: 100 cm
- Fertiggewicht: ca. 140 g/m²
- Vorgrundiert
- Wasseraktivierbarer, polymervergüteter Spezialkleber auf der Rückseite
- Rissarmierend und rissüberbrückend
- Abrieb- und scheuerfest (in Abhängigkeit von der Beschichtung)
- Desinfektionsmittel- und Reinigungsbeständigkeit (in Abhängigkeit von der Beschichtung)
- Schadstofffrei
- Für Allergiker geeignet
- Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert </= 0,03 m, nach DIN EN ISO 12572
- Brandsicherheit, Klasse B-s1, d0, nach DIN EN 13501-1
- Gesundheitlich unbedenklich, klassifiziert nach Oeko-Tex-Standard 100
- CE-Konformität
- Classe d’émission: A+

Untergrundanforderung:
Untergrundvorbereitung auf Putz: QIII geglättet bzw. auf GKP (Trockenbau): QIII.
Untergrund grundieren.

Verarbeitung:
Ansatzfrei auf Stoß oder im Doppelnahtschnittverfahren verkleben. Verarbeitung gemäß technischem Merkblatt.

Zulagen:
Übergänge / Außenecken
Übergänge können*/müssen* im Vorfeld mit einem Kantenprofil ausgestattet werden. 
An Außenecken kann*/muss* (bei einer durchgängigen Verarbeitung) ein Tapeten-Eckprofil gesetzt und das Material an diesem angearbeitet werden.
Produkt: Vitrulan Gewebe Eckprofil Nr. 3840
* nicht Zutreffendes streichen

Hersteller:
Vitrulan Textile Glass GmbH
Bernecker Str. 8
95509 Marktschorgast
GERMANY
Tel: +49 (0) 9227 77-0
Mail: info@vitrulan.com
http://www.vitrulan.com

Produkt: 
SYSTEXX Fleece Glass 130 PG AQ


MENGE: ..........     EINHEIT: m²          EP: ............     GP: ............

01 Glasvlies für Wand und Decke; Texte für andere Ausschreibungen

01.04 SYSTEXX Fleece

01.04.03 SYSTEXX Fleece Glass 130 PG AQ+, Wand- und Deckenbelag aus Glasvlies

Glatter Wand- und Deckenbelag SYSTEXX Fleece Glass 130 PG AQ+ aus Glasvlies, hergestellt aus Glasfilamenten, mit einem Fertiggewicht von ca. 160 g/m². Vorgrundiertes Glasvlies mit wasseraktivierbarem Spezialkleber auf der Rückseite. Zum Tapezieren und anschließenden Beschichten. 

Produkteigenschaften:
- Warenbreite: 100 cm
- Fertiggewicht: ca. 160 g/m²
- Vorgrundiert
- Wasseraktivierbarer, polymervergüteter Spezialkleber auf der Rückseite
- Rissarmierend und rissüberbrückend
- Abrieb- und scheuerfest (in Abhängigkeit von der Beschichtung)
- Desinfektionsmittel- und Reinigungsbeständigkeit (in Abhängigkeit von der Beschichtung)
- Schadstofffrei
- Für Allergiker geeignet
[bookmark: _Hlk108780391]- Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert </= 0,03 m, nach DIN EN ISO 12572
- Brandsicherheit, Klasse B-s1, d0, nach DIN EN 13501-1
- Gesundheitlich unbedenklich, klassifiziert nach Oeko-Tex-Standard 100
- CE-Konformität
- Classe d’émission: A+

Untergrundanforderung:
Untergrundvorbereitung auf Putz: QIII geglättet bzw. auf GKP (Trockenbau): QIII.
Untergrund grundieren.

Verarbeitung:
Ansatzfrei auf Stoß oder im Doppelnahtschnittverfahren verkleben. Verarbeitung gemäß technischem Merkblatt.

Zulagen:
Übergänge / Außenecken
Übergänge können*/müssen* im Vorfeld mit einem Kantenprofil ausgestattet werden. 
An Außenecken kann*/muss* (bei einer durchgängigen Verarbeitung) ein Tapeten-Eckprofil gesetzt und das Material an diesem angearbeitet werden.
Produkt: Vitrulan Gewebe Eckprofil Nr. 3840
* nicht Zutreffendes streichen

Hersteller:
Vitrulan Textile Glass GmbH
Bernecker Str. 8
95509 Marktschorgast
GERMANY
Tel: +49 (0) 9227 77-0
Mail: info@vitrulan.com
http://www.vitrulan.com

Produkt: 
SYSTEXX Fleece Glass 130 PG AQ+


MENGE: ..........     EINHEIT: m²          EP: ............     GP: ............

01 Glasvlies für Wand und Decke; Texte für andere Ausschreibungen

01.04 SYSTEXX Fleece

01.04.04 SYSTEXX Fleece Glass 200 PG AQ, Wand- und Deckenbelag aus Glasvlies

Glatter Wand- und Deckenbelag SYSTEXX Fleece Glass 200 PG AQ aus Glasvlies, hergestellt aus Glasfilamenten, mit einem Fertiggewicht von ca. 220 g/m². Vorgrundiertes Glasvlies mit wasseraktivierbarem Spezialkleber auf der Rückseite. Zum Tapezieren und anschließenden Beschichten. 

Produkteigenschaften:
- Warenbreite: 100 cm
- Fertiggewicht: ca. 220 g/m²
- Vorgrundiert 
- Wasseraktivierbarer, polymervergüteter Spezialkleber auf der Rückseite
- Rissarmierend und rissüberbrückend
- Abrieb- und scheuerfest (in Abhängigkeit von der Beschichtung)
- Desinfektionsmittel- und Reinigungsbeständigkeit (in Abhängigkeit von der Beschichtung)
- Schadstofffrei
- Für Allergiker geeignet
[bookmark: _Hlk108778586]- Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert </= 0,03 m, nach DIN EN ISO 12572
- Brandsicherheit, Klasse B-s1, d0, nach DIN EN 13501-1
- Gesundheitlich unbedenklich, klassifiziert nach Oeko-Tex-Standard 100
- CE-Konformität
- Classe d’émission: A+

Untergrundanforderung:
Untergrundvorbereitung auf Putz: QIII geglättet bzw. auf GKP (Trockenbau): QIII.
Untergrund grundieren.

Verarbeitung:
Ansatzfrei auf Stoß oder im Doppelnahtschnittverfahren verkleben. Verarbeitung gemäß technischem Merkblatt.

Zulagen:
Übergänge / Außenecken
Übergänge können*/müssen* im Vorfeld mit einem Kantenprofil ausgestattet werden. 
An Außenecken kann*/muss* (bei einer durchgängigen Verarbeitung) ein Tapeten-Eckprofil gesetzt und das Material an diesem angearbeitet werden.
Produkt: Vitrulan Gewebe Eckprofil Nr. 3840
* nicht Zutreffendes streichen

Hersteller:
Vitrulan Textile Glass GmbH
Bernecker Str. 8
95509 Marktschorgast
GERMANY
Tel: +49 (0) 9227 77-0
Mail: info@vitrulan.com
http://www.vitrulan.com

Produkt: 
SYSTEXX Fleece Glass 200 PG AQ


MENGE: ..........     EINHEIT: m²          EP: ............     GP: ............

