01 Glasgewebe für Wand und Decke; Texte für andere Ausschreibungen

01.02 SYSTEXX Phantasy 

01.02.01 SYSTEXX Phantasy Bamboo 950 RW AQ, Wand- und Deckenbelag aus strukturiertem Glasgewebe

Wand- und Deckenbelag SYSTEXX Phantasy Bamboo 950 RW AQ aus strukturiertem Glasgewebe, hergestellt aus Glasfasern im Jacquard-Webverfahren mit Bambusdesign. Mit wasseraktivierbarem Spezialkleber auf der Rückseite. Zum Tapezieren und anschließenden Beschichten. 

Produkteigenschaften:
- Warenbreite: 100 cm
- Fertiggewicht: ca. 225 g/m² 
- Wasseraktivierbarer, polymervergüteter Spezialkleber auf der Rückseite
- Rissarmierend und rissüberbrückend
- Stoß- und durchstoßfest
- Abrieb- und scheuerfest
- Desinfektionsmittel- und Reinigungsbeständigkeit (in Abhängigkeit von der Beschichtung)
- Schadstofffrei
- Für Allergiker geeignet
- Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert </= 0,14 m, nach DIN EN ISO 12572
- Brandsicherheit, Klasse B-s1, d0, nach DIN EN 13501-1
- Gesundheitlich unbedenklich, klassifiziert nach Oeko-Tex-Standard 100
- CE-Konformität
- Classe d’émission: A+

Untergrundanforderung:
Untergrundvorbereitung auf Putz: QIII geglättet bzw. auf GKP (Trockenbau): QIII.
Untergrund grundieren. 

Verarbeitung:
[bookmark: _Hlk27385116]Rapport 32 cm / gerader Ansatz. Eingewebte Ansatzhilfe zur leichteren Verarbeitung. Rapport kann, muss nicht beachtet werden. Auf Stoß verkleben. Verarbeitung gemäß technischem Merkblatt.

Zulagen:
Übergänge / Außenecken
Übergänge können*/müssen* im Vorfeld mit einem Kantenprofil ausgestattet werden. 
An Außenecken kann*/muss* (bei einer durchgängigen Verarbeitung) ein Tapeten-Eckprofil gesetzt und das Material an diesem angearbeitet werden.
Produkt: Vitrulan Gewebe Eckprofil Nr. 3840
* nicht Zutreffendes streichen

Hersteller:
Vitrulan Textile Glass GmbH
Bernecker Str. 8
95509 Marktschorgast
GERMANY
Tel: +49 (0) 9227 77-0
Mail: info@vitrulan.com
http://www.vitrulan.com

Produkt: 
SYSTEXX Phantasy Bamboo 950 RW AQ


MENGE: ..........     EINHEIT: m²          EP: ............     GP: ............

01 Glasgewebe für Wand und Decke; Texte für andere Ausschreibungen

01.02 SYSTEXX Phantasy 

01.02.02 SYSTEXX Phantasy Diamond Dust 972 RW AQ, Wand- und Deckenbelag aus strukturiertem Glasgewebe

Wand- und Deckenbelag SYSTEXX Phantasy Diamond Dust 972 RW AQ aus strukturiertem Glasgewebe, hergestellt aus Glasfasern im Jacquard-Webverfahren mit Diamantendesign. Mit wasseraktivierbarem Spezialkleber auf der Rückseite. Zum Tapezieren und anschließenden Beschichten. 

Produkteigenschaften:
- Warenbreite: 100 cm
- Fertiggewicht: ca. 225 g/m² 
- Wasseraktivierbarer, polymervergüteter Spezialkleber auf der Rückseite
- Rissarmierend und rissüberbrückend
- Stoß- und durchstoßfest
- Abrieb- und scheuerfest
- Desinfektionsmittel- und Reinigungsbeständigkeit (in Abhängigkeit von der Beschichtung)
- Schadstofffrei
- Für Allergiker geeignet
- Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert </= 0,14 m, nach DIN EN ISO 12572
- Brandsicherheit, Klasse B-s1, d0, nach DIN EN 13501-1
- Gesundheitlich unbedenklich, klassifiziert nach Oeko-Tex-Standard 100
- CE-Konformität
- Classe d’émission: A+

Untergrundanforderung:
Untergrundvorbereitung auf Putz: QIII geglättet bzw. auf GKP (Trockenbau): QIII.
Untergrund grundieren.

Verarbeitung:
Rapport 25 cm / gerader Ansatz. Eingewebte Ansatzhilfe zur leichteren Verarbeitung. Auf Stoß verkleben. Verarbeitung gemäß technischem Merkblatt.

Zulagen:
Übergänge / Außenecken
Übergänge können*/müssen* im Vorfeld mit einem Kantenprofil ausgestattet werden. 
An Außenecken kann*/muss* (bei einer durchgängigen Verarbeitung) ein Tapeten-Eckprofil gesetzt und das Material an diesem angearbeitet werden.
Produkt: Vitrulan Gewebe Eckprofil Nr. 3840
* nicht Zutreffendes streichen

Hersteller:
Vitrulan Textile Glass GmbH
Bernecker Str. 8
95509 Marktschorgast
GERMANY
Tel: +49 (0) 9227 77-0
Mail: info@vitrulan.com
http://www.vitrulan.com

Produkt: 
SYSTEXX Phantasy Diamond Dust 972 RW AQ


MENGE: ..........     EINHEIT: m²          EP: ............     GP: ............

01 Glasgewebe für Wand und Decke; Texte für andere Ausschreibungen

01.02 SYSTEXX Phantasy 

01.02.03 SYSTEXX Phantasy Stardust 973 RW AQ, Wand- und Deckenbelag aus strukturiertem Glasgewebe

Wand- und Deckenbelag SYSTEXX Phantasy Stardust 973 RW AQ aus strukturiertem Glasgewebe, hergestellt aus Glasfasern im Jacquard-Webverfahren mit Sternennebeldesign. Mit wasseraktivierbarem Spezialkleber auf der Rückseite. Zum Tapezieren und anschließenden Beschichten. 

Produkteigenschaften:
- Warenbreite: 100 cm
- Fertiggewicht: ca. 225 g/m² 
- Wasseraktivierbarer, polymervergüteter Spezialkleber auf der Rückseite
- Rissarmierend und rissüberbrückend
- Stoß- und durchstoßfest
- Abrieb- und scheuerfest
- Desinfektionsmittel- und Reinigungsbeständigkeit (in Abhängigkeit von der Beschichtung)
- Schadstofffrei
- Für Allergiker geeignet
- Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert </= 0,14 m, nach DIN EN ISO 12572
- Brandsicherheit, Klasse B-s1, d0, nach DIN EN 13501-1
- Gesundheitlich unbedenklich, klassifiziert nach Oeko-Tex-Standard 100
- CE-Konformität
- Classe d’émission: A+

Untergrundanforderung:
Untergrundvorbereitung auf Putz: QIII geglättet bzw. auf GKP (Trockenbau): QIII.
Untergrund grundieren.

Verarbeitung:
Rapport 100 cm / gerader Ansatz. Eingewebte Ansatzhilfe zur leichteren Verarbeitung. Auf Stoß verkleben. Verarbeitung gemäß technischem Merkblatt.

Zulagen:
Übergänge / Außenecken
Übergänge können*/müssen* im Vorfeld mit einem Kantenprofil ausgestattet werden. 
An Außenecken kann*/muss* (bei einer durchgängigen Verarbeitung) ein Tapeten-Eckprofil gesetzt und das Material an diesem angearbeitet werden.
Produkt: Vitrulan Gewebe Eckprofil Nr. 3840
* nicht Zutreffendes streichen

Hersteller:
Vitrulan Textile Glass GmbH
Bernecker Str. 8
95509 Marktschorgast
GERMANY
Tel: +49 (0) 9227 77-0
Mail: info@vitrulan.com
http://www.vitrulan.com

Produkt: 
SYSTEXX Phantasy Stardust 973 RW AQ


MENGE: ..........     EINHEIT: m²          EP: ............     GP: ............

01 Glasgewebe für Wand und Decke; Texte für andere Ausschreibungen

01.02 SYSTEXX Phantasy 

01.02.04 SYSTEXX Phantasy Icecubes 977 RW AQ, Wand- und Deckenbelag aus strukturiertem Glasgewebe

[bookmark: _Hlk109736423]Wand- und Deckenbelag SYSTEXX Phantasy Icecubes 977 RW AQ aus strukturiertem Glasgewebe, hergestellt aus Glasfasern im Jacquard-Webverfahren mit Eiswürfeldesign. Mit wasseraktivierbarem Spezialkleber auf der Rückseite. Zum Tapezieren und anschließenden Beschichten. 

Produkteigenschaften:
- Warenbreite: 100 cm
- Fertiggewicht: ca. 225 g/m² 
- Wasseraktivierbarer, polymervergüteter Spezialkleber auf der Rückseite
- Rissarmierend und rissüberbrückend
- Stoß- und durchstoßfest
- Abrieb- und scheuerfest
- Desinfektionsmittel- und Reinigungsbeständigkeit (in Abhängigkeit von der Beschichtung)
- Schadstofffrei
- Für Allergiker geeignet
- Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert </= 0,14 m, nach DIN EN ISO 12572
- Brandsicherheit, Klasse B-s1, d0, nach DIN EN 13501-1
- Gesundheitlich unbedenklich, klassifiziert nach Oeko-Tex-Standard 100
- CE-Konformität
- Classe d’émission: A+

Untergrundanforderung:
Untergrundvorbereitung auf Putz: QIII geglättet bzw. auf GKP (Trockenbau): QIII.
Untergrund grundieren.

Verarbeitung:
[bookmark: _Hlk108690412]Ansatzfrei auf Stoß verkleben. Verarbeitung gemäß technischem Merkblatt.

Zulagen:
Übergänge / Außenecken
Übergänge können*/müssen* im Vorfeld mit einem Kantenprofil ausgestattet werden. 
An Außenecken kann*/muss* (bei einer durchgängigen Verarbeitung) ein Tapeten-Eckprofil gesetzt und das Material an diesem angearbeitet werden.
Produkt: Vitrulan Gewebe Eckprofil Nr. 3840
* nicht Zutreffendes streichen

Hersteller:
Vitrulan Textile Glass GmbH
Bernecker Str. 8
95509 Marktschorgast
GERMANY
Tel: +49 (0) 9227 77-0
Mail: info@vitrulan.com
http://www.vitrulan.com

Produkt: 
SYSTEXX Phantasy Icecubes 977 RW AQ


MENGE: ..........     EINHEIT: m²          EP: ............     GP: ............


01 Glasgewebe für Wand und Decke; Texte für andere Ausschreibungen

01.02 SYSTEXX Phantasy 

01.02.05 SYSTEXX Phantasy Versailles 980 RW AQ, Wand- und Deckenbelag aus strukturiertem Glasgewebe
 
Wand- und Deckenbelag SYSTEXX Phantasy Versailles 980 RW AQ aus strukturiertem Glasgewebe, hergestellt aus Glasfasern im Jacquard-Webverfahren mit Barockdesign. Mit wasseraktivierbarem Spezialkleber auf der Rückseite. Zum Tapezieren und anschließenden Beschichten. 

Produkteigenschaften:
- Warenbreite: 100 cm
- Fertiggewicht: ca. 225 g/m² 
- Wasseraktivierbarer, polymervergüteter Spezialkleber auf der Rückseite
- Rissarmierend und rissüberbrückend
- Stoß- und durchstoßfest
- Abrieb- und scheuerfest
- Desinfektionsmittel- und Reinigungsbeständigkeit (in Abhängigkeit von der Beschichtung)
- Schadstofffrei
- Für Allergiker geeignet
- Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert </= 0,14 m, nach DIN EN ISO 12572
- Brandsicherheit, Klasse B-s1, d0, nach DIN EN 13501-1
- Gesundheitlich unbedenklich, klassifiziert nach Oeko-Tex-Standard 100
- CE-Konformität
- Classe d’émission: A+

Untergrundanforderung:
Untergrundvorbereitung auf Putz: QIII geglättet bzw. auf GKP (Trockenbau): QIII.
Untergrund grundieren.

Verarbeitung:
Rapport 50,8 cm / gerader Ansatz. Eingewebte Ansatzhilfe zur leichteren Verarbeitung. Auf Stoß verkleben. Verarbeitung gemäß technischem Merkblatt.

Zulagen:
Übergänge / Außenecken
Übergänge können*/müssen* im Vorfeld mit einem Kantenprofil ausgestattet werden. 
An Außenecken kann*/muss* (bei einer durchgängigen Verarbeitung) ein Tapeten-Eckprofil gesetzt und das Material an diesem angearbeitet werden.
Produkt: Vitrulan Gewebe Eckprofil Nr. 3840
* nicht Zutreffendes streichen

Hersteller:
Vitrulan Textile Glass GmbH
Bernecker Str. 8
95509 Marktschorgast
GERMANY
Tel: +49 (0) 9227 77-0
Mail: info@vitrulan.com
http://www.vitrulan.com

Produkt: 
SYSTEXX Phantasy Versailles 980 RW AQ


MENGE: ..........     EINHEIT: m²          EP: ............     GP: ............

01 Glasgewebe für Wand und Decke; Texte für andere Ausschreibungen

01.02 SYSTEXX Phantasy 

01.02.06 SYSTEXX Phantasy Orient 982 RW AQ, Wand- und Deckenbelag aus strukturiertem Glasgewebe

Wand- und Deckenbelag SYSTEXX Phantasy Orient 982 RW AQ aus strukturiertem Glasgewebe, hergestellt aus Glasfasern im Jacquard-Webverfahren mit Orientdesign. Mit wasseraktivierbarem Spezialkleber auf der Rückseite. Zum Tapezieren und anschließenden Beschichten. 

Produkteigenschaften:
- Warenbreite: 100 cm
- Fertiggewicht: ca. 225 g/m² 
- Wasseraktivierbarer, polymervergüteter Spezialkleber auf der Rückseite
- Rissarmierend und rissüberbrückend
- Stoß- und durchstoßfest
- Abrieb- und scheuerfest
- Desinfektionsmittel- und Reinigungsbeständigkeit (in Abhängigkeit von hierfür geeigneten Innenwandfarben)
- Schadstofffrei
- Für Allergiker geeignet
- Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert </= 0,14 m, nach DIN EN ISO 12572
- Brandsicherheit, Klasse B-s1, d0, nach DIN EN 13501-1
- Gesundheitlich unbedenklich, klassifiziert nach Oeko-Tex-Standard 100
- CE-Konformität
- Classe d’émission: A+

Untergrundanforderung:
Untergrundvorbereitung auf Putz: QIII geglättet bzw. auf GKP (Trockenbau): QIII.
Untergrund grundieren.

Verarbeitung:
Rapport 28,4 cm / gerader Ansatz. Eingewebte Ansatzhilfe zur leichteren Verarbeitung. Auf Stoß verkleben. Verarbeitung gemäß technischem Merkblatt.

Zulagen:
Übergänge / Außenecken
Übergänge können*/müssen* im Vorfeld mit einem Kantenprofil ausgestattet werden. 
An Außenecken kann*/muss* (bei einer durchgängigen Verarbeitung) ein Tapeten-Eckprofil gesetzt und das Material an diesem angearbeitet werden.
Produkt: Vitrulan Gewebe Eckprofil Nr. 3840
* nicht Zutreffendes streichen

Hersteller:
Vitrulan Textile Glass GmbH
Bernecker Str. 8
95509 Marktschorgast
GERMANY
Tel: +49 (0) 9227 77-0
Mail: info@vitrulan.com
http://www.vitrulan.com

Produkt: 
SYSTEXX Phantasy Orient 982 RW AQ


MENGE: ..........     EINHEIT: m²          EP: ............     GP: ............

01 Glasgewebe für Wand und Decke; Texte für andere Ausschreibungen

01.02 SYSTEXX Phantasy 

01.02.07 SYSTEXX Phantasy Desert 983 RW AQ, Wand- und Deckenbelag aus strukturiertem Glasgewebe

Wand- und Deckenbelag SYSTEXX Phantasy Desert 983 RW AQ aus strukturiertem Glasgewebe, hergestellt aus Glasfasern im Jacquard-Webverfahren mit Wüstendesign. Mit wasseraktivierbarem Spezialkleber auf der Rückseite. Zum Tapezieren und anschließenden Beschichten. 

Produkteigenschaften:
- Warenbreite: 100 cm
- Fertiggewicht: ca. 225 g/m² 
- Wasseraktivierbarer, polymervergüteter Spezialkleber auf der Rückseite
- Rissarmierend und rissüberbrückend
- Stoß- und durchstoßfest
- Abrieb- und scheuerfest
- Desinfektionsmittel- und Reinigungsbeständigkeit (in Abhängigkeit von der Beschichtung)
- Schadstofffrei
- Für Allergiker geeignet
- Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert </= 0,14 m, nach DIN EN ISO 12572
- Brandsicherheit, Klasse B-s1, d0, nach DIN EN 13501-1
- Gesundheitlich unbedenklich, klassifiziert nach Oeko-Tex-Standard 100
- CE-Konformität
- Classe d’émission: A+

Untergrundanforderung:
Untergrundvorbereitung auf Putz: QIII geglättet bzw. auf GKP (Trockenbau): QIII.
Untergrund grundieren.

Verarbeitung:
Rapport 34 cm / gerader Ansatz. Eingewebte Ansatzhilfe zur leichteren Verarbeitung. Rapport kann, muss nicht beachtet werden. Auf Stoß verkleben. Verarbeitung gemäß technischem Merkblatt.

Zulagen:
Übergänge / Außenecken
Übergänge können*/müssen* im Vorfeld mit einem Kantenprofil ausgestattet werden. 
An Außenecken kann*/muss* (bei einer durchgängigen Verarbeitung) ein Tapeten-Eckprofil gesetzt und das Material an diesem angearbeitet werden.
Produkt: Vitrulan Gewebe Eckprofil Nr. 3840
* nicht Zutreffendes streichen

Hersteller:
Vitrulan Textile Glass GmbH
Bernecker Str. 8
95509 Marktschorgast
GERMANY
Tel: +49 (0) 9227 77-0
Mail: info@vitrulan.com
http://www.vitrulan.com

Produkt: 
SYSTEXX Phantasy Desert 983 RW AQ


MENGE: ..........     EINHEIT: m²          EP: ............     GP: ............

01 Glasgewebe für Wand und Decke; Texte für andere Ausschreibungen

01.02 SYSTEXX Phantasy 

01.02.08 SYSTEXX Phantasy Stars 984 RW AQ, Wand- und Deckenbelag aus strukturiertem Glasgewebe

Wand- und Deckenbelag SYSTEXX Phantasy Stars 984 RW AQ aus strukturiertem Glasgewebe, hergestellt aus Glasfasern im Jacquard-Webverfahren mit Sternendesign. Mit wasseraktivierbarem Spezialkleber auf der Rückseite. Zum Tapezieren und anschließenden Beschichten. 

Produkteigenschaften:
- Warenbreite: 100 cm
- Fertiggewicht: ca. 225 g/m² 
- Wasseraktivierbarer, polymervergüteter Spezialkleber auf der Rückseite
- Rissarmierend und rissüberbrückend
- Stoß- und durchstoßfest
- Abrieb- und scheuerfest
- Desinfektionsmittel- und Reinigungsbeständigkeit (in Abhängigkeit von der Beschichtung)
- Schadstofffrei
- Für Allergiker geeignet
- Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert </= 0,14 m, nach DIN EN ISO 12572
- Brandsicherheit, Klasse B-s1, d0, nach DIN EN 13501-1
- Gesundheitlich unbedenklich, klassifiziert nach Oeko-Tex-Standard 100
- CE-Konformität
- Classe d’émission: A+

Untergrundanforderung:
Untergrundvorbereitung auf Putz: QIII geglättet bzw. auf GKP (Trockenbau): QIII.
Untergrund grundieren.

Verarbeitung:
Rapport 32 cm / gerader Ansatz. Eingewebte Ansatzhilfe zur leichteren Verarbeitung. Auf Stoß verkleben. Verarbeitung gemäß technischem Merkblatt.

Zulagen:
Übergänge / Außenecken
Übergänge können*/müssen* im Vorfeld mit einem Kantenprofil ausgestattet werden. 
An Außenecken kann*/muss* (bei einer durchgängigen Verarbeitung) ein Tapeten-Eckprofil gesetzt und das Material an diesem angearbeitet werden.
Produkt: Vitrulan Gewebe Eckprofil Nr. 3840
* nicht Zutreffendes streichen

Hersteller:
Vitrulan Textile Glass GmbH
Bernecker Str. 8
95509 Marktschorgast
GERMANY
Tel: +49 (0) 9227 77-0
Mail: info@vitrulan.com
http://www.vitrulan.com

Produkt: 
SYSTEXX Phantasy Stars 984 RW AQ


MENGE: ..........     EINHEIT: m²          EP: ............     GP: ............

01 Glasgewebe für Wand und Decke; Texte für andere Ausschreibungen

01.02 SYSTEXX Phantasy 

01.02.09 SYSTEXX Phantasy Jungle 987 RW AQ, Wand- und Deckenbelag aus strukturiertem Glasgewebe

Wand- und Deckenbelag SYSTEXX Phantasy Jungle 987 RW AQ aus strukturiertem Glasgewebe, hergestellt aus Glasfasern im Jacquard-Webverfahren mit Dschungeldesign. Mit wasseraktivierbarem Spezialkleber auf der Rückseite. Zum Tapezieren und anschließenden Beschichten. 

Produkteigenschaften:
- Warenbreite: 100 cm
- Fertiggewicht: ca. 225 g/m² 
- Wasseraktivierbarer, polymervergüteter Spezialkleber auf der Rückseite
- Rissarmierend und rissüberbrückend
- Stoß- und durchstoßfest
- Abrieb- und scheuerfest
- Desinfektionsmittel- und Reinigungsbeständigkeit (in Abhängigkeit von der Beschichtung)
- Schadstofffrei
- Für Allergiker geeignet
- Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert </= 0,14 m, nach DIN EN ISO 12572
- Brandsicherheit, Klasse B-s1, d0, nach DIN EN 13501-1
- Gesundheitlich unbedenklich, klassifiziert nach Oeko-Tex-Standard 100
- CE-Konformität
- Classe d’émission: A+

Untergrundanforderung:
Untergrundvorbereitung auf Putz: QIII geglättet bzw. auf GKP (Trockenbau): QIII.
Untergrund grundieren.

Verarbeitung:
Rapport 90 cm / gerader Ansatz. Eingewebte Ansatzhilfe zur leichteren Verarbeitung. Auf Stoß verkleben. Verarbeitung gemäß technischem Merkblatt.

Zulagen:
Übergänge / Außenecken
Übergänge können*/müssen* im Vorfeld mit einem Kantenprofil ausgestattet werden. 
An Außenecken kann*/muss* (bei einer durchgängigen Verarbeitung) ein Tapeten-Eckprofil gesetzt und das Material an diesem angearbeitet werden.
Produkt: Vitrulan Gewebe Eckprofil Nr. 3840
* nicht Zutreffendes streichen

Hersteller:
Vitrulan Textile Glass GmbH
Bernecker Str. 8
95509 Marktschorgast
GERMANY
Tel: +49 (0) 9227 77-0
Mail: info@vitrulan.com
http://www.vitrulan.com

Produkt: 
SYSTEXX Phantasy Jungle 987 RW AQ


MENGE: ..........     EINHEIT: m²          EP: ............     GP: ............
